ESPECIFICACIÓN TIPO

BIOMANTAS PARA CONTROL DE EROSIÓN

DESCRIPCIÓN:	Manta notejida de matriz flexible, constituida por fibras de coco contenidas entre dos mallas sintéticas livianas. Apta para la protección temporal contra la erosión superficial.

| TIPO | UNIDAD |  | A | NORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPIEDADES FISICAS |
| Gramaje de la matriz orgánica | g/m² | Mín. | 400 | ---- |
| PROPIEDADES PRINCIPALES |
| Matriz orgánica | ---- |  | 100% fibra de coco | ---- |
| PROPIEDADES MECÁNICAS |
| Resistencia a la tracción | N/m | Mín. | 140 | IRAM 78012 |
| Elongación | % | Mín. | 30 x 20 | ASTM D4595 |
| PROPIEDADES HIDRAULICAS |
| Coeficiente de Manning | -------- |  | 0.014 | -------- |
| DURABILIDAD |
| Supervivencia Vida útil previsible | meses |  | Hasta 36 según condiciones ambientales |  |
| Degradabilidad de la matriz orgánica y de las mallas sintéticas | -------- |  | 100% biodegradable y fotodegradable |  |