ESPECIFICACIÓN GEOMEMBRANA DE

polietileno de alta densidad (PEAD)

Definición:	Láminas de polietileno de alta densidad estabilizado con negro de humo, de características homogéneas y estables, aptas para ser utilizadas como barrera de líquido o vapor, y como parte integrante de un proyecto de ingeniería, estructura o sistema.

Se entiende como “polietileno de alta densidad” cuando el 100% del polímero posea una densidad mínima de 0,940 kg/dm³ según ASTM D 792. Las geomembranas coextrudadas y las laminadas con polietilenos de baja densidad, se hallan excluidas debido a que carecen de las propiedades mínimas necesarias para los requerimientos habituales en obras de ingeniería.

Requisitos a cumplimentar por la geomembrana:

| CARACTERÍSTICA / PROPIEDAD | UNIDAD | VALOR | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| Material | ---- | Polietileno de alta densidad (PEAD) | ---- |
| Espesor nominal | mm | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ASTM D 5199 |
| Densidad mínima | g/cm³ | 0,940 | ASTM D 1505 |
| Contenido mínimo de Negro de Humo | % | 2 | ASTM D 1603 |
| Resistencia mínima a la rotura | N/mm² | 30 | ASTM D 638 |
| Elongación mínima a la rotura | % | 650 | ASTM D 638 |
| Resistencia mínima a la fluencia | N/mm² | 15 | ASTM D 638 |
| Elongación mínima a la fluencia | % | 7 | ASTM D 638 |
| Resistencia mínima al desgarre | N | 100 | 125 | 180 | 240 | ASTM D 1004 |
| Resistencia mínima al punzonado | N | 250 | 300 | 450 | 600 | ASTM D 4833 |

Soldadura entre paños:	La unión de las láminas se obtiene por soldadura por aire caliente, con cuña caliente o por extrusión.

## Verificación Soldaduras: Las soldaduras deberán ser controlados bajo las norma E.P.A. 530/SW-91/051.