ESPECIFICACIÓN GEOMEMBRANA DE policloruro de vinilo (PVC)

RESISTENTES A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y A LOS HIDROCARBUROS

Definición:	Láminas de policloruro de vinilo (PVC) de alta resistencia química, aptas para ser utilizadas como barrera de líquido o vapor, y como parte integrante de un proyecto de ingeniería, estructura o sistema, tanto enterradas como expuestas a la radiación ultravioleta (U.V.), o quedar en contacto directo con hidrocarburos.

Requisitos a cumplimentar por la geomembrana:

| CARACTERÍSTICA / PROPIEDAD | UNIDAD | VALOR | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | VI |  |
| Espesor nominal | mm | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ASTM D 1593 |
| Material Constituyente | - | Policloruro de Vinilo aditivado a fin de permitir su uso en contacto permanente con hidrocarburos y/o expuesto a la radiación ultravioleta (U.V.) | - |
| Densidad | kg/m³ | 1.260 | ASTM D 792 |
| Resistencia mínima a la tracción | MPa | 15 | ASTM D 882 |
| Elongación mínima a la rotura | % | 300 | ASTM D 882 |
| Resistencia mínima al desgarre | daN/cm | 4 | ASTM D 1004 |
| Doblado a baja temperatura (-30ºC) | --- | No quiebra | ASTM D 1790 |
| Estabilidad dimensional máxima | % | 3 | ASTM D 12040 |
| Pérdida de masa por inmersión a los 7 días máxima (* Petróleo - IRM 901/903 Oil - ASTM Fuel A) | % | 4 | ASTM D 471 |

Soldadura entre paños:	La unión de las láminas se obtiene por soldadura por aire caliente, con cuña caliente o por extrusión, o por el uso de fundentes (soldadura química).

## Verificación Soldaduras: Las soldaduras deberán ser controlados bajo la norma E.P.A. 530/SW-91/051.