ESPECIFICACIÓN TIPO

GEOTEXTIL NOTEJIDO TIPO V

Definición:	Geotextil notejido constituido por filamentos o fibras de polímeros, unidos exclusivamente por agujado, estabilizados a la acción de los rayos ultravioletas, con las siguientes características:

| Propiedades / Características | UnIDAD | Valor | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPIEDADES MECÁNICAS |
| Resistencia “Grab” a la tracción mínima. | N | 2060 | IRAM 78018 ASTM D 4632 |
| Alargamiento máximo a rotura. | % | 70 | IRAM 78018 ASTM D 4632 |
| Resistencia mínima al desgarre trapezoidal. | N | 1150 | IRAM 78017 ASTM D 4533 |
| Resistencia mínima al punzonado (Pisón CBR) | kN | 5.50 | IRAM 78011 ASTM D 6241 |
| PROPIEDADES HIDRÁULICAS |
| Abertura de filtración máxima. | µ | 150 | IRAM 78006 ASTM D 4751 |
| Flujo de agua | l/s/m2 | 35 | IRAM 78007 ASTM D 4491 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación de filamentos o fibras". |
| Color: "No se admiten materiales cuyos polímeros constituyentes no hayan sido estabilizados contra los rayos ultravioletas (p. ej.: productos blancos o incoloros)." |

200406