ESPECIFICACION TECNICA

REVESTIMIENTO DE BLOQUES DE HORMIGÓN VINCULADOS POR  GEOTEXTIL

## DESCRIPCIÓN

Revestimiento de elevada flexibilidad conformado a partir de un geotextil tejido, con muy alta estabilización a la radiación UV y a la termo-oxidación, el cual actúa como vinculo estructural entre los bloques de hormigón. Éstos se hallan fijados al geotextil mediante bucles (loops).

## BLOQUES

Los bloques de hormigón deberán ser de forma de pirámide truncada con base cuadrada de 40 cm de lado y caras inclinadas con una pendiente mínima 1:7 (horizontal: vertical).

Las juntas entre bloques serán ≥ 30mm.

Los bloques se ejecutarán en hormigón de cemento portland de resistencia característica mínima (’bk = 210 kg/cm², tipo H21 y relación agua/cemento <0.45, según Cirsoc 201.

## GEOTEXTIL VINCULANTE

Los geotextiles a utilizar deberán contar con las siguientes propiedades:

| TIPO DE PROTECCIÓN (1) | A | B | C | Unidad | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPIEDADES MECANICAS |
| Resistencia a tracción a rotura longitudinal | 8 < h < 12 | Min | 50 | 50 | 50 | kN/m | IRAM 78012 |
|  | 12 < h < 18 | Mín. | 80 | 50 | 50 | kN/m |  |
|  | 20 < h < 22 | Mín. | 110 | 50 | 50 | kN/m |  |
|  | 22 < h < 26 | Mín. | 110 | 80 | 50 | kN/m |  |
|  | 26 < h < 30 | Mín. | - | 80 | 50 | kN/m |  |
| Resistencia a tracción a rotura transversal | Min | 50 | kN/m | IRAM 78012 |
| Alargamiento a rotura longitudinal | Máx | 15 | % | IRAM 78012 |
| Alargamiento a rotura transversal | Máx | 15 | % | IRAM 78012 |
| Resistencia al punzonamiento (CBR) | Mín | 6,5 | kN | ISO 12236 |
| PROPIEDADES HIDRAULICAS |
| Permeabilidad para un tirante de 0,10 m | Mín | 10 | l/s/m2 | ISO 11058 |
| Abertura de filtración | Máx | 250 | µm | ISO 12956 |
| PROPIEDADES DE SUPERVIVENCIA |
| Resistencia a los U.V. Perdida de resistencia después de una exposición de 14000hs | Max | 50 | % | ASTM D 4355 |
| Estabilización a la termo-oxidación. Tiempo en horno a aire forzado a 150°C antes de la fragilización | Mín | 120 | días | ASTM D 3012 |
| Lixiviación de aditivos en agua | - | No susceptible | - | - |

## (1) Tipo de protecciones:

## A; Mantas premoldeadas de 12m de longitud efectiva, aptas para ser izadas desde un extremo.

## B; Mantas premoldeadas de 6m de longitud efectiva, aptas para ser izadas desde un extremo.

## C; Mantas moldeadas In-Situ, hormigonadas en su posición definitiva.

## FIJACION DE LOS BLOQUES

La fijación de los bloques al geotextil tejido que los vincula se realizará por medio de bucles (loops) que forman parte del propio geotextil, los que deberán cumplir con las siguientes propiedades:

| BUCLES (LOOPS) - PROPIEDADES |
| --- |
| Polímero | polipropileno muy altamente estabilizado a los UV y a la termo-oxidación, similar al geotextil vinculante |
| Altura | Min | 8 | mm |
| Densidad | Min | 2.500 | bucles/m². |
| Separación de columnas de loops | Min | 45 | mm |
| Densidad por columna | Min | 10 | bucles cada 100 mm |