200400

# ESPECIFICACIÓN DE GEOTEXTILES TEJIDOS

DESCRIPCIÓN:	Geotextil tejido biaxial constituido por laminillas de polipropileno de alta tenacidad altamente estabilizados a la radiación UV.

Requisitos a cumplir por el geotextil:

| Tipo Propiedades/Características | Un. | I | II | III | IV | V | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MECÁNICAS |
| Resistencia mínima a la tracción en la dirección longitudinal Carga distribuida | kN/m | 25 | 35 | 55 | 80 | 100 | IRAM 78012 ASTM D 4595 ISO 10319 |
| Alargamiento a rotura máximo en cualquier sentido | % | 20 | IRAM 78012 ASTM D 4595 ISO 10319 |
| Resist. mínima al punzonado (Pisón CBR) | kN | 3,5 | 4,0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | IRAM 78011 ISO 12236 |
| HIDRÁULICAS |
| Abertura de filtración máxima | micrones | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ISO 12956 ASTM D 4751 |
| Permeabilidad mínima para un gradiente de 0,05 m | litros/m²/seg | 10 | IRAM 78007 ISO 11058 ASTM D 4491 |
| DURABILIDAD |
| Resistencia a UV | Pérdida inferior al 70% de la resistencia a la tracción inicial luego de una exposición de 14.000 hs | ASTM D 4355 |